VT-101C  RFID轮胎外补标签安装流程

- 确定RFID产品粘贴区域范围，并选择一光滑平坦处。

- 根据产品大小，向贴片区域喷射橡胶清洗剂，并在清洗剂未干前用干净毛巾将灰尘清理2次。

3、按产品大小在轮胎贴片范围内划线，使划线边缘大于产品边缘10毫米。另外，产品长度方向与轮胎周向平行。

- 用低速打磨机打磨胎侧表面。

- 用钢丝刷清扫，再用吸尘器处理碎屑；

- 剥离产品背面蓝色薄膜，在灰胶面涂抹化学硫化剂，涂抹时应由中心向外缘薄而均匀地涂，待3-5分钟（根据现场温度情况适当调整）使其干燥。

- 向胎侧被打磨部位涂抹化学硫化剂，涂抹时应由中心向外缘薄而均匀地涂，待3-5分钟（根据现场温度情况适当调整）使其干燥。

- 由中心向两侧卷起产品蓝色薄膜，以产品中心对准胎侧打磨处中心粘贴，并用压实滚轮由中心向外逐步压实。

9、完全去掉蓝色薄膜，由中心向边缘压实。

- 去掉产品表面白色薄膜

- 产品就可以正常使用了；